Полные и кодированные обозначения групп по температурной стабильности емкости приведены в ниже. Для маркировки группы ТКЕ используется также цветной код - окраска корпуса в определенный цвет, а для маркировки допустимых изменений емкости при изменении температуры - цветной код в виде точки определенного цвета.

Характеристики групп температурной стабильности емкости конденсаторов.

| Группа | ТКЕ, %/°С | КТНЕ, %, не более | Маркировка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное значение | Допустимые отклонения | от -60 до +20 °С | от +20 до +155 °С | Цвет | Буква |
|  |  | подгруппа 1 | подгруппа 1 |  |  | покрытия | знака |  |
| Слюдяные конденсаторы. |
| А | не нормируется | - | - | - | - | - |
| Б | ±0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| В | ±0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| Г | ±0.005 | - | - | - | - | - | - | - |
| Керамические, стеклянные и стеклокерамические конденсаторы. |
| П100 | +0.01 | +0.012 -0.004 | ±0.004 | -2 | +2 | синий | - | A |
| П60 | +0.006 | +0.012 -0.004 | ±0.004 | -1.5 | +2 | серый | красный | G |
| П33 | +0.0033 | +0.012 -0.004 | ±0.003 | -1 | +1 | серый | - | N |
| МПО | - | +0.012 -0.004 | ±0.003 | ±1 | ±1 | голубой | черный | C |
| М33 | -0.0033 | +0.012 -0.004 | ±0.003 | +1 | -1 | голубой | коричневый | H |
| М47 | -0.0047 | +0.012 -0.004 | ±0.004 | +1.5 | -1.5 | голубой | - | M |
| М75 | -0.0075 | +0.012 -0.004 | ±0.004 | +2 | -2 | голубой | красный | L |
| М150 | -0.015 | +0.012 -0.004 | ±0.004 | +3 | -3 | красный | оранжевый | P |
| М220 | -0.022 | +0.012 -0.004 | ±0.004 | +4 | -4 | красный | желтый | R |
| М330 | -0.033 | +0.012* -0.006 | ±0.006* | +6 | -6 | красный | зеленый | S |
| М470 | -0.047 | +0.012 -0.009 | ±0.009 | +8 | -8 | красный | синий | T |
| М750 | -0.075 | +0.025 -0.012 | ±0.012 | +12 | -12 | красный | - | U |
| М1500 | -0.15 | ±0.025 | ±0.025 | +25 | -25 | зеленый | - | V |
| М2200 | -0.22 | - | ±0.05 | +40 | -40 | зеленый | желтый | K |
| М3300 | -0.33 | - | ±0.1 | +60 | -60 | - | - | Y |

* - Для стеклокерамических конденсаторов +0.012-0.01 и ±0.01 соответственно.